建筑装饰工程施工工艺

实训指导书

任课教师：                         实训时间：

实训课程：建筑装饰工程施工工艺     实训班级：

实训性质：专业基础课课内           实训地点：

一、课程实训目的

其目的在于在理论教学过程中，及时穿插实践教学内容。通过组织学生进行视频、动画的观看，使其熟悉装饰装修工程，掌握装饰装修工程各分部分项工程的施工工艺流程。将理论教学与实际操作相结合，着重培养学生懂得各分部分项工程的施工工艺流程的能力。

二、课程实训项目与进度

| 周次 | 实训项目 | 实训任务 | 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 装饰装修工程 | 任务：陶瓷地砖楼地面工程 | 4 |
|  | 合计 |  | 4 |

三、课程实训的步骤

进行陶瓷地砖楼地面工程施工工艺视频、动画的观看，进行施工工艺流程的总结；

四、课程实训的内容

| 实训项目 | 实训任务 | 实训内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 任务1： 陶瓷地砖楼地面工程 | 施工要点 - 弹线、定位 1）在弹好标高+50cm水平控制线和各开间中心（十字线）及拼花分隔线后，进行地砖定位。 2）定位常有两种方式，对角定位（砖缝与墙角成45°）和直角定位（砖缝与墙面平行）。 3）施工时注意，应距墙边留出200mm~300mm作为调整尺度；若房间内外铺贴不同地砖，其交接处应在门扇下中间位置，且门口不宜出现非整砖，非整砖应放在房间墙边不显眼处。 - 抹结合层 1）根据标高基准水平线，打灰饼及用压尺做好冲筋。 2）浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5的素水泥浆。 3）根据冲筋厚度，用1：3或1：4的干硬性水泥砂浆（以手握成团不沁水为准）抹铺结合层，并用压尺及木抹子压平打实。 4）结合层抹好后，以人站上面只有轻微脚印而无凹陷为准。对照中心线（十字线）在结合层面上弹陶瓷地砖控制线，靠墙一行陶瓷地砖与墙边距离应保持一致，一般纵横每五块设置一条控制线。 - 陶瓷地砖铺贴 1）铺贴前，对地砖的规格、尺寸、色泽、外观质量等应进行预选，并浸水润泡2h～3h后取出晾干至表面无明水待用。 2）根据控制线先铺贴好左右靠边基准行的地砖，以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。 3）用约3mm厚的水泥浆满涂地砖背面，对准挂线及缝隙，将地砖铺贴上，用木锤适度用力敲击至平正，并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。 4）砖缝宽度，密缝铺贴时≤1mm，虚缝铺贴时一般为3mm～10mm，或按设计要求；挤出的水泥浆应及时清理干净，缝隙以凹1mm为宜。 - 勾缝、擦缝 1）地砖铺贴24h后应进行勾缝、擦缝的工作，并应采用同一品种、同强度等级、同颜色的水泥或用专门的嵌缝材料。 2）勾缝，用l：l水泥砂浆，缝内深度宜为砖厚的1/3。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。 3）擦缝，如设计要求缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。 - 养护 铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。 |

五、实训要求

1、对装饰装修工程中各分部分项工程的施工工艺流程进行全面的总结，并按规定时间完成书面的实训成果。

2、完成装饰装修工程实训报告的填写。

3、穿实训服，衣服袖口有缩紧带或纽扣，不准穿拖鞋。

4、留辫子的同学必须把辫子扎在头顶。

5、作业过程必须戴手套，下料加工使用电动机械由师傅代劳。

六、组织管理

1、由任课老师负责实训指导与检查督促、验收。

2、两名技师负责电锯、切割机、弯曲机的使用，学生只需将模板、钢筋的下料尺寸提前交给技师即可，由技师代劳进行下料加工。

3、实训室内可同时进行两组的实训，每组人数在10人左右，实训前学生自行进行分组，并选出组长，分配好每个人的工作任务。

七、成绩考核

| 学 号 |  | 姓 名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 比例/% | 得 分 |
| 操作技能（40%） | 成品质量 | 40 |  |
| 心智技能（30%） | 现场回答问题 | 15 |  |
|  | 实训报告 | 15 |  |
| 工作态度（30%） | 在小组中所起的作用 | 10 |  |
|  | 工作作风 | 10 |  |
|  | 安全与卫生 | 5 |  |
|  | 纪律与出勤 | 5 |  |
| 总 评 |  | 100 |  |

八、参考资料

《建筑工程施工工艺大全》

《建筑与装饰工程施工工艺》